□第一種壓力容器	□構造檢查	自行檢查紀錄
□高壓氣體特定設備	□變更檢查

事業單位名稱				熔接號碼或設備編號
型式及名稱				構造檢查號碼
檢查項目		檢查內容及實測數據					檢查結果
一、變更檢查部分		1.經修改致其塔槽、胴體、端板、頂蓋板、管板、集管器或補強支撐等有變動者辦理變更檢查；但塔槽、胴體或集管器經修改達1/3以上，或其端板、管板全部修改者，應檢具型式檢查合格證明。
		2.變更檢查準用構造檢查實施相關檢查項目，水壓試驗亦同。
二、文件確認		1.□申請之設備種類符合「安檢則」第4條適用之容量。□其內容物及操作符合「鍋壓則」第4條或「高壓則」第2條定義。
		2.□型式檢查合格證明符合規定。 / 申請書 □設備種類 □型式分類 符合型式檢查合格證明者。
		3.構造詳圖:清晰正確且足以圖示壓力容器之主要組配、尺寸規格、必要部分之設計要素。
		4.強度計算書： □內容積 □傳熱面積 □安全裝置吹洩量 □最高使用壓力 □胴體 □端板 □凸緣 □管板 □蓋板 □傳熱管 □支持構造物等相關受壓件強度審核。
		5.文件之簽認： / □主任設計者符合規定；其簽認之文件：□構造詳圖 □強度計算書。 / □施工負責人符合規定；其簽認之文件：□材質證明 □施工位置分類圖 □機械性能試驗記錄 □非破壞檢測記錄 □熱處理自動記錄。
		6.明細表:應詳填材料之材質、板厚、熔接方法、熔接效率、形狀、內徑、板厚等且與檢附資料相符。
三、材料檢查		1.材料記號、製鋼批號及製鋼爐號之刻印或噴印與材料證明書應相符。
		2.厚度： / □板料厚度應為最小限制厚度及設計之必要厚度以上，且符合許可差在0.25mm或設計厚度之6%中較小之值以下之規定。 / □耐壓部管料應符合CNS標準材料所訂厚度之負側之許可差。
		3.材料加工前其表面無有害缺陷。
		4.材料之 □使用溫度範圍 □鋼鐵材料之使用應符合規定。
四、構造尺寸		1.□胴體 □ 端板 □凸緣 □蓋板 等相關受壓件與強度計算書及構造詳圖所標示之尺寸厚度必須相符。 / 實測厚度: 胴體： mm，端板： mm / 凸緣： mm，蓋板： mm
		2.□端板與□強度計算書及□構造詳圖所標示之形狀必須相符。
		3.真圓度不超過其斷面標稱內徑之1%。
		4.冷作之端板、胴體伸長率超過5%及減薄率超過10%或P-1群號碼1及2之材料伸長率超過40%時必須實施熱處理。
五、孔與管台		1.安裝在胴體或端板 □人孔 □掃除孔 □檢查孔 □裝卸孔 □預知孔之種類、尺寸及數量應符合規定。
		2.記載在構造詳圖之噴嘴管台規格、尺寸、位置及數量。
		3.裝設防止過壓安全裝置所屬之管台□大小 □位置應符合規定。
六、耐壓		1.□水壓試驗 □氣壓試驗 □氣液併用試驗 / 耐壓試驗時，無局部發生膨脹、伸長及洩漏之現象。
		2.□液體洩漏試驗 或 □氣密試驗 或 □氣體洩漏試驗時，無洩漏之現象。
七、標示		1.容器在適當處所，設置符合規定內容之標示銘板。
		2.經各項檢驗合格之設備，應在被檢查物體上明顯部位打印，以資識別。
註 / 備		1.本紀錄表係供事業單位參考填用，乙式兩份，分由檢查機構及事業單位保存。 / 2.檢查結果欄，符合者打「ˇ」、不符者打「×」並簡要敘述、無該項者打「/」。
					表單編號	P3-62-45A		98.11

檢查人員簽章：		檢查單位簽章： / (施工負責人簽章)		設置事業單位簽章： / (主任設計者簽章)
檢查日期：		檢查日期：		日期：